S0020 – Bestprimer						Barva základní

Popis: 	S0020-Bestprimer je fyzikálně zasychající disperze antikorozních pigmentů a plnidel v alkydové pryskyřici s organickými rozpouštědly a aditivy.

Doporučené použití: 	K základním nátěrům pod syntetické, olejové a nitrokombinační nátěrové hmoty na vzduchu schnoucí, např. ocelových konstrukcí, automobilových karoserií, plechových konstrukcí, strojů apod. Díky velmi jemně mletým pigmentům a účinným inhibitorům má vynikající odolnost proti korozi, méně opotřebovává stříkací techniku, snadno se roztírá a neusazuje se v obalech.

Provozní teploty: 		Maximálně, pouze za sucha: 120°C.

Schválení, certifikáty: 	Schváleno u ZÚLP Praha

Skladování:		Skladovat lze v původních neotevřených obalech při teplotách 5 - 35°C. Maximální skladovatelnost 24 měsíců.

FYZIKÁLNÍ ÚDAJE:

Barva / číslo odstínu:		červenohnědá / 0840, šedá / 0110, RAL7001, RAL7032

Konečný vzhled:		matný

Obsah sušiny, %: 		75 ± 1

Teoretická vydatnost: 	9 m2/kg - 35 mikronů

Bod vzplanutí: 		31,5°C

Hustota: 			1.4 kg/litr

Suchý proti prachu: 		30 (přibližně) minut při 20°C (ISO 1517)

Suchý na dotyk: 		50 (přibližně) minut při 20°C

Obsah těkavých organických látek: 240 g/kg, 172 g/litr

ÚDAJE PRO NANÁŠENÍ:

Způsob nanášení: 		Bezvzduchové stříkání 	Vzduchové stříkání 		Štětec/Váleček

Ředidlo (max. objem): 	S6001 (5%) 		S6001 (15%) 		S6001 (5%)

Velikost ústí trysky: 		0,017" – 0,021"

Tlak na trysce: 		175 barů

(Údaje pro bezvzduchové stříkání jsou doporučené a mohou být přizpůsobeny)

Čištění nářadí: 		ředidlo S6001

Doporučená tloušťka

nátěrového filmu, suchá: 	35 mikronů (Viz KOMENTÁŘ na druhé straně)

Doporučená tloušťka

nátěrového filmu, mokrá: 	80 mikronů

Interval mezi nátěry, min: 	až je nátěr suchý (Viz KOMENTÁŘ na druhé straně)

Interval mezi nátěry, max: 	žádný (Viz KOMENTÁŘ na druhé straně)

Bezpečnost: 	Při manipulaci postupujte opatrně. Před a během použití dodržujte všechny bezpečnostní instrukce na nálepkách balení, seznamte se s pokyny v bezpečnostních technických listech výrobků firmy Bestaring s.r.o. a dodržujte platné bezpečnostní předpisy. Zabraňte vdechování, zamezte styku s kůží a očima a požití. Učiňte nezbytná opatření proti případnému nebezpečí požáru nebo výbuchu, chraňte životní prostředí. Nanášejte pouze v dobře větraných prostorech.

PŘÍPRAVA POVRCHU:

Nová ocel: 	Odstraňte olej, mastnotu, apod. vhodným detergentem. Soli a jiné nečistoty odstraňte očištěním (vysokotlakou) čistou vodou. Je-li požadováno, proveďte abrazivní otryskání na minimálně Sa 2. Je-li požadována dočasná ochrana použijte vhodný dílenský mezioperační základní nátěr. Před konečným nátěrem je nutno dokonale očistit veškerá poškozená místa dílenského meziopera čního základního nátěru a odstranit nečistoty, které vznikly během skladování a výroby.

Oprava a údržba: 	Odstraňte olej, mastnotu, apod. pomocí vhodného detergentu. Odstraňte soli a jiné nečistoty očištěním (vysokotlakou) čistou vodou. Odstraňte veškerou případnou rez a uvolněný materiál abrazivním otryskáním nebo mechanickým očištěním. Odstraňte zbytky prachu. Opravte pomocí S0020 – Bestprimer na plnou tloušťku nátěrového filmu.

PODMÍNKY PRO NANÁŠENÍ: 	Jak stanovuje běžná dobrá natěračská praxe. Během nanášení a zasychání zajistěte v uzavřených prostorech přiměřenou ventilaci.

PŘEDCHÁZEJÍCÍ NÁTĚR: 	Žádný nebo podle konkrétního technologického postupu.

NÁSLEDNÝ NÁTĚR: 	Po minimálně 6 hodinách syntetické, olejové, vodouředitelné nátěry, například S0030 - Bestemail, V0030 – Bestlak, nebo podle specifikace.

S0020 – Bestprimer						Barva základní

KOMENTÁŘ:

Tloušťka:  	V závislosti na účelu a oblasti použití může být specifikována jiná tloušťka nátěrového filmu: než byla uvedena. Tím se změní vydatnost a může být ovlivněna doba zasychání a interval mezi nátěry. Normální rozsah je 35 - 50 mikrometrů. Pokud hmotu nanášíte válečkem, např. ocelový plech, je obvyklá tloušťka suchého nátěrového filmu přibližně 50 mikrometrů v jednom nátěru. Řada opravných prací (nátěrů) může vést k vytvoření příliš vysoké tloušťky nátěrového filmu, což může díky “zadrženým” rozpouštědlům způsobit dlouhou dobu prosychání a následnou tvorbu defektů.

Nanášení dalšího nátěru: 	Při nanášení několika nátěrů je minimální interval mezi nátěry ovlivněn skutečnou tloušťkou nátěrového filmu a počtem nanesených nátěrů. Odkaz je v příslušném konkrétním technologickém postupu. Maximální interval mezi nátěry není stanoven, ale před dalším nátěrem po dlouhodobém vystavení vlivu znečištěného prostředí očistěte dokonale povrch opláchnutím čistou vodou a nechejte oschnout.

VYDAL: 			Bestaring s.r.o., Průmyslová 862, 293 06 Kosmonosy

Tento technický list výrobku nahrazuje listy vydané dříve.

Vysvětlení, definice a rozsah – viz. Vysvětlující poznámky k údajovým listům výrobků.

Údaje, specifikace, nařízení a doporučení uvedená v tomto údajovém listu vycházejí ze zkušeností získaných za řízených nebo speciálně definovaných okolností. Jejich přesnost, kompletnost nebo vhodnost pro skutečné podmínky jakéhokoliv zamýšleného použití není zaručena a musí být stanovena uživatelem.

Výrobky jsou dodávány a jakákoliv technická pomoc je poskytovaná v souladu se Všeobecnými podmínkami pro prodej, dodávky a služby firmy Bestaring s.r.o., není-li písemně výslovně dohodnuto jinak. Výrobce a prodejce není v žádném rozsahu, nad rámec zde uvedeného, odpovědný za dosažené výsledky, škody, přímá či následná poškození vyplývající z použití výše doporučeného.

Výrobní údaje podléhají změnám bez upozornění.